**Ausschreibungstext**

**Poller nach DIN EN 13198**

 **z.B. Poller Typ Landau von Lithonplus oder gleichwertig**

**Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:**

Produktionsstandorte müssen mit **CSC Gold Standard** zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

**Charakteristika:** Natursteinvorsatz, kugelgestrahlte Ausführung, unterseitige Gewindehülse 67M12 K für Transportanker (auf Anfrage andere Größen)

- Nachgewiesener Frost- und Tausalzwiderstand mit einer Abwitterung

 von max. 1,5 kg/m²

- Betongüte C 30/37

- Druckfestigkeit > 37,0 N/mm² (Mittel)

Farbe:

Oberflächenbearbeitung:

Bauseits einzudrehender Gewindeanker: Optional

Oben beschriebene **Poller** gefertigt nach DIN EN 13198 liefern, fachgerecht nach Verlegeplan aufstellen.

**Variante 1**

Die Poller werden auf die vorbereitete Fläche lot- und fluchtgerecht\* auf einer Neoprenunterlage abgestellt. Dabei muss das Hebegerät über einen ausreichenden Kantenschutz verfügen. Im Falle einer möglichen Befahrung der Fläche kann es bei dieser Variante von Vorteil sein, die Art der Befestigung solcher Poller flexibel zu gestalten. Derartig versetzte Poller könnten optional mit Gewindeanker ausgestattet werden. Der Poller kann über den Gewindeanker in einer dränierten Hülse im Belag ortsgebunden versetzt werden.

**Variante 2 (optional)**

Poller aus Beton können gemäß den planerischen Vorgaben lot- und fluchtgerecht\* unter Berücksichtigung der angegebenen Höhenpunkte in ein Betonfundament versetzt werden. Die Gründung erfolgt direkt in ein erdfeuchtes Betonfundament C 12/15. Das frostsicher gegründete Betonfundament wird in der Regel 10 bis 15 cm breiter als der Pollersockel ausgebildet. Die Einbindetiefe von Pollern variieren je nach Geometrie und Verwendung. (Hinweis: Pollerhöhe abstimmen).

**Landau-Poller**

Maße: 45 x 45 x 45, Gewicht 194 kg/Stk

Stk. \_\_\_\_\_\_ Einheitspreis €/m²: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamtbetrag €: \_\_\_\_\_\_

**Lithonplus GmbH & Co. KG**

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch-Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125